Лабораторная работа №4
Исследование кристаллической структуры щелочных галоидов методом Дебая-Шерера
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: получить дифрактограммы шести порошкообразных образцов щелочных галоидов: CsCl, CsBr, CsI, KCl, KBr, KI; провести их структурный анализ.
# Схема установки

1 — рентгеновская трубка; 2 — рентгеновские лучи; 3 — гониометр; 4 — держатель образца;	5 — шаговый двигатель; 6 — рентгеновский детектор; 7 — блок управления.

# Расчётные формулы
Отношение квадратов синусов углов дифракции:
Q_n``=``{sin^2(θ_n)} over {sin^2(θ_1)}	θn — угол дифракции n-го порядка; θ1 — угол дифракции 1-го порядка.

Связь угла дифракции на кристалле с индексами интерференции:
sin(θ)``=``λ over {2 a} sqrt{ {h"*"}^2``+``{k"*"}^2``+``{l"*"}^2 } newline`"⇕"`newline y``=``c x newline {alignl y}``equiv``sin(θ) newline {alignl x}``equiv``sqrt{ {h"*"}^2``+``{k"*"}^2``+``{l"*"}^2 } newline {alignl c}``equiv``λ over {2 a} ~drarrow~a``=``λ over {2 c}	θ — угол дифракции; λ — длина волны излучения; a — параметр решётки; h*, k*, l* — индексы интерференции.

Связь ионных радиусов и параметра примитивной и объёмноцентрированной решёток:
R_"+"``+``R_−``=``sqrt{3} over 2`a	R+, R− — ионные радиусы; a — параметр решётки.

Связь ионных радиусов и параметра гранецентрированной решётки:
R_"+"``+``R_−``=``1 over 2`a	R+, R− — ионные радиусы; a — параметр решётки.

Плотность упаковки ионов кристалла через ионные радиусы для примитивной и объёмноцентрированной решёток:
V^-1``=``{ 3 sqrt{3} } over { 8 (R_"+"``+``R_−)^3 }	R+, R− — ионные радиусы.

Плотность упаковки ионов кристалла через ионные радиусы для гранецентрированной решётки:
V^-1``=``1 over { 2 (R_"+"``+``R_−)^3 }	R+, R− — ионные радиусы.

Плотность упаковки ионов кристалла через его плотность:
V^-1``=``ρ over {m_"+"``+``m_−}	ρ — плотность кристалла; m+, m− — массы ионов.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Абсолютная погрешность косвенных измерений:
    ∆_{f(x_1,`x_2,`...)}``=``sqrt{ left ( {∂f} over {∂x_1}``cdot``∆_{x_1} right )^2``+`` left ( {∂f} over {∂x_2}``cdot``∆_{x_2} right )^2``+`` ... }
  - ∆_a``=``abs{ {∂a} over {∂c}``cdot``∆_c }``=``abs{ a``cdot``∆_c over c }
# Порядок измерений
1. Устанавливаем порошок CsCl в держатель образца дифрактометра. Запускаем ПО для работы с дифрактометром и запускаем измерение спектра. Продолжаем накопление излучения в течение 1000 – 2000 секунд, пока не образуется дифрактограмма с чётко выраженными максимумами.
2. Проводим обработку спектра. Сначала выполняем автоматическую обработку с помощью ПО, а потом корректируем её, удаляя ошибочно выделенные спектральные линии и выделяя недостающие.
3. Сохраняем полученные дифрактограмму и параметры спектральных линий. Проводим аналогичные измерения для остальных кристаллов (CsBr, CsI, KCl, KBr, KI).
# Результаты
Примечание: построение графиков и аппроксимация зависимостей выполнены с помощью ПО MATLAB. Погрешности коэффициентов аппроксимации рассчитаны с доверительной вероятностью P = 95%.
Длина волны излучения трубки:
λ = 1.54 Å
## Структурный анализ CsCl
График 1. Дифрактограмма CsCl
Таблица 1. Обработка дифрактограммы CsCl
n	2θ, °	Q	h*, k*, l*	h*2 + k*2 + l*2
1	21.81	1.00	1, 0, 0	1
2	30.78	1.97	1, 1, 0	2
3	38.01	2.96	1, 1, 1	3
4	44.22	3.96	2, 0, 0	4
5	49.75	4.94	2, 1, 0	5
6	54.85	5.93	2, 1, 1	6
7	64.31	7.91	2, 2, 0	8
8	68.65	8.88	3, 0, 0	9
9	72.74	9.83	3, 1, 0	10

На полученном спектре выделяем 9 спектральных линий. По полученному набору чисел Q классифицируем кристалл CsCl как кристалл с примитивной решёткой.
Аппроксимируя полученные данные (см. Расчётные формулы и Приложение), находим параметр решётки:
a = 4.097 ± 0.005 Å
## Структурный анализ CsBr
График 2. Дифрактограмма CsBr
Таблица 2. Обработка дифрактограммы CsBr
n	2θ, °	Q	h*, k*, l*	h*2 + k*2 + l*2
1	20.70	1.00	1, 0, 0	1
2	29.50	2.01	1, 1, 0	2
3	36.44	3.03	1, 1, 1	3
4	42.31	4.04	2, 0, 0	4
5	47.69	5.06	2, 1, 0	5
6	52.49	6.06	2, 1, 1	6
7	61.48	8.09	2, 2, 0	8
8	65.70	9.12	3, 0, 0	9
9	69.54	10.08	3, 1, 0	10

На полученном спектре выделяем 9 спектральных линий. Интенсивности линий отличаются от случая кристалла CsCl. 1-ая и 8-ая линии оказались очень слабыми, но без них структура чисел Q не соответствует ни одному из типов решётки, поэтому они являются частью дифракционной картины и их необходимо выделить вручную. По полученному набору чисел Q классифицируем кристалл CsBr как кристалл с примитивной решёткой.
Аппроксимируя полученные данные (см. Расчётные формулы и Приложение), находим параметр решётки:
a = 4.265 ± 0.005 Å
## Структурный анализ CsI
График 3. Дифрактограмма CsI
Таблица 3. Обработка дифрактограммы CsI
n	2θ, °	Q	h*, k*, l*	h*2 + k*2 + l*2
1	27.46	1.00	1, 1, 0	2
2	39.36	2.01	2, 0, 0	4
3	48.79	3.03	2, 1, 1	6
4	56.99	4.04	2, 2, 0	8
5	64.55	5.06	3, 1, 0	10
6	71.43	6.05	2, 2, 2	12

На полученном спектре выделяем 6 спектральных линий, последняя из которых очень слабая. Полученный набор чисел Q соответствует как примитивной, так и объёмноцентрированной решётке, поэтому его недостаточно для классификации кристалла.
Сравним спектр данного кристалла со спектром кристалла CsCl, имеющего примитивную решётку. Спектр CsI получился сдвинутым в сторону меньших углов, а также с него исчезли 1-ая, 3-я, 5-ая и 8-ая линии. Для этих линий сумма индексов интерференции h* + k* + l* равна нечётному числу, а для остальных — чётному. Такое правило погасания характерно для объёмноцентрированной решётки. Исходя из этого относим кристалл CsI к кристаллам с объёмноцентрированной решёткой.
Аппроксимируя полученные данные (см. Расчётные формулы и Приложение), находим параметр решётки:
a = 4.567 ± 0.007 Å
## Структурный анализ KCl
График 4. Дифрактограмма KCl
Таблица 4. Обработка дифрактограммы KCl
n	2θ, °	Q	h*, k*, l*	h*2 + k*2 + l*2
1	21.85	1.00	1, 1, 1	3
2	25.14	1.32	2, 0, 0	4
3	35.91	2.65	2, 2, 0	8
4	42.44	3.65	3, 1, 1	11
5	44.44	3.98	2, 2, 2	12
6	51.82	5.32	4, 0, 0	16
7	56.93	6.32	3, 3, 1	19
8	58.48	6.64	4, 2, 0	20
9	64.76	7.98	4, 2, 2	24
10	69.15	8.97	3, 3, 3	27

На полученном спектре выделяем 10 спектральных линий. По полученному набору чисел Q классифицируем кристалл KCl как кристалл с гранецентрированной решёткой.
Аппроксимируя полученные данные (см. Расчётные формулы и Приложение), находим параметр решётки:
a = 7.050 ± 0.005 Å
## Структурный анализ KBr
График 5. Дифрактограмма KBr
Таблица 5. Обработка дифрактограммы KBr
n	2θ, °	Q	h*, k*, l*	h*2 + k*2 + l*2
1	23.54	1.00	1, 1, 1	3
2	27.15	1.32	2, 0, 0	4
3	38.92	2.67	2, 2, 0	8
4	46.01	3.67	3, 1, 1	11
5	48.18	4.00	2, 2, 2	12
6	56.20	5.33	4, 0, 0	16
7	61.85	6.35	3, 3, 1	19
8	63.63	6.68	4, 2, 0	20
9	70.36	7.98	4, 2, 2	24

На полученном спектре выделяем 9 спектральных линий. По полученному набору чисел Q классифицируем кристалл KBr как кристалл с гранецентрированной решёткой.
Аппроксимируя полученные данные (см. Расчётные формулы и Приложение), находим параметр решётки:
a = 6.538 ± 0.006 Å
## Структурный анализ KI
График 6. Дифрактограмма KI
Таблица 6. Обработка дифрактограммы KI
n	2θ, °	Q	h*, k*, l*	h*2 + k*2 + l*2
1	28.28	1.00	1, 1, 0	2
2	40.52	2.01	2, 0, 0	4
3	50.22	3.02	2, 1, 1	6
4	58.64	4.02	2, 2, 0	8
5	66.53	5.04	3, 1, 0	10
6	73.37	5.98	2, 2, 2	12

На полученном спектре выделяем 6 спектральных линий. Полученный набор чисел Q соответствует как примитивной, так и объёмноцентрированной решётке, поэтому его недостаточно для классификации кристалла.
Сравним спектр данного кристалла со спектром кристалла CsI, имеющего объёмноцентрированную решётку. Они совпадают по количеству и расположению линий, поэтому относим решётку кристалла KI к объёмноцентрированному типу.
Аппроксимируя полученные данные (см. Расчётные формулы и Приложение), находим параметр решётки:
a = 4.450 ± 0.011 Å
## Оценка радиусов и плотности упаковки ионов
Исходя из найденных типов решёток составляем систему уравнений:
left lbrace matrix{ {alignl R_"Cs"``+``R_"Cl"}``=``sqrt{3} over 2`a_"CsCl" ## {alignl R_"Cs"``+``R_"Br"}``=``sqrt{3} over 2`a_"CsBr" ## {alignl R_"Cs"``+``R_"I"}``=``sqrt{3} over 2`a_"CsI" ## {alignl R_"K"``+``R_"Cl"}``=``1 over 2`a_"KCl" ## {alignl R_"K"``+``R_"Br"}``=``1 over 2`a_"KBr" ## {alignl R_"K"``+``R_"I"}``=``sqrt{3} over 2`a_"KI" } right none	Для решения системы фиксируем значения радиусов ионов калия и хлора: / RK = 1.33 Å / RCl = 1.81 Å / Находим радиусы остальных ионов: / RBr = 1.94 Å / RI = 2.52 Å / RCs(СsCl) = 1.74 Å / RCs(СsBr) = 1.75 Å / RCs(СsI) = 1.43 Å / Для цезия указаны значения из трёх уравнений.

Теперь рассчитаем плотность упаковки ионов исследованных кристаллов.
Таблица 7. Массы и радиусы ионов / Элемент m, а. е. м. R, Å / Cs 132.91 1.74 / 1.75 / 1.43 / K 39.10 1.33 / Cl 35.45 1.81 / Br 79.90 1.94 / I 126.90 2.52		Таблица 8. Плотность упаковки ионов в кристаллах / Кристалл ρ, г/см3 V^-1 (R_"+",R_−) , Å−3 V^-1 (ρ) , Å−3 / CsCl 3.97 0.0145 0.0142 / CsBr 4.44 0.0129 0.0126 / CsI 4.51 0.0105 0.0105 / KCl 1.99 0.0162 0.0161 / KBr 2.75 0.0143 0.0139 / KI 3.12 0.0113 0.0113

Значения плотности упаковки ионов, вычисленные через ионные радиусы, совпадают со значениями, вычисленными через плотность кристаллов.
# Выводы
Длина волны рентгеновского излучения по порядку величины совпадает с межатомным расстоянием в кристаллах, что позволяет использовать кристалл в качестве дифракционной решётки. По полученной дифрактограмме можно определить структурные свойства кристалла, такие как тип решётки, размер элементарной ячейки и ионные радиусы.
# Приложение
График 7. Аппроксимация зависимости угла дифракции от индексов интерференции
Таблица 9. Коэффициенты аппроксимации
Кристалл	c
CsCl	0.1880(2)
CsBr	0.1806(2)
CsI	0.1686(3)
KCl	0.10922(9)
KBr	0.11777(11)
KI	0.1730(4)