Лабораторная работа №48
Изучение процессов намагничивания и перемагничивания в ферромагнетиках
Поляков Даниил, 19.Б23-фз
Цель работы: провести процессы намагничивания и перемагничивания в ферромагнетике, выполненном из электротехнической стали, получить петлю гистерезиса и определить параметры ферромагнетика.
# Схема установки

1 — исследуемый образец;
2 — намагничивающая катушка;
3 — регистрирующая катушка;
4 — интерфейсный модуль Power-CASSY;
5 — интерфейсный модуль Sensor-CASSY.
# Расчётные формулы
Зависимость магнитной индукции ферромагнетика от напряжённости внешнего магнитного поля в области Рэлея (при H << Hc):
B``=``μ_0`(μ_"a" H``+``"Ra" H^2)	H — напряжённость внешнего магнитного поля; B — магнитная индукция; μ0 — магнитная постоянная; μa — начальная магнитная проницаемость; Ra — постоянная Рэлея.

Потери энергии на перемагничивание:
w``=``int{H dB}	H — напряжённость внешнего магнитного поля; B — магнитная индукция.

- Формулы для вычисления погрешностей:
  - Среднеквадратичное отклонение среднего:
∆_bar x``=``sqrt{t^2`{sum from{i`=`1} to{n} (x_i``-``bar x)^2} over {n`(n``-``1)}}	n — количество измерений; t — коэффициент Стьюдента.

# Порядок измерений
1. Запускаем CASSY Lab. Вводим формулу, описывающую форму сигнала источника тока, для того, чтобы размагнитить образец. Запускаем процесс размагничивания и ждём, пока он завершится.
2. Устанавливаем синусоидальную форму сигнала и период сигнала 50 с. Запускаем измерения и получаем зависимость B(H) в течение одного цикла. После сохранения результатов снова размагничиваем образец. Повторяем измерения для синусоидального сигнала ещё 2 раза.
3. Устанавливаем пилообразную форму сигнала и период сигнала 50 с. Запускаем измерения и получаем зависимость B(H) в течение одного цикла. После сохранения результатов снова размагничиваем образец. Повторяем измерения для пилообразного сигнала ещё 2 раза.
# Результаты
Из-за большого количества данных (2501 точка на каждый цикл) приводим только графики исследованных зависимостей B(H). Перед изображением и обработкой полученных данных сменили знак у магнитной индукции, чтобы рост H соответствовал росту B.

График 1.
Петля гистерезиса при синусоидальном напряжении с амплитудой 2 В на намагничивающей катушке, полученная за один цикл длительностью 50 с

График 2.
Петля гистерезиса при пилообразном напряжении с амплитудой 2 В на намагничивающей катушке, полученная за один цикл длительностью 50 с
Все графики выглядят примерно одинаково, независимо от выбранной формы переменного напряжения. По завершении цикла намагничивания образца магнитная индукция не возвращается в ноль, что связано с остаточной намагниченностью ферромагнетика. Из каждого графика находим соответствующие параметры:
- индукцию насыщения Bs находим как модуль индукции, соответствующей максимальному положительному значения напряжённости H;
- остаточную намагниченность Br находим как модуль индукции, соответствующей нулевому значению напряжённости H при движении в сторону уменьшения H;
- коэрцитивную силу Hc находим как модуль напряжённости, соответствующей нулевому значению индукции B при движении в сторону уменьшения B;
- потери на перемагничивание находим, проинтегрировав H по B по методу трапеций;
- начальную магнитную проницаемость μа и коэффициент Рэлея Ra получаем аппроксимацией участка Рэлея. Участок Рэлея выбираем такой, чтобы выполнялось H << Hc. Таким образом, проводим аппроксимацию по первым 50 точкам — значение H на этом промежутке не превышает 11 А/м. Аппроксимируем уравнением B``=``μ_0`(μ_"a" H``+``"Ra" H^2) , откуда μа и Ra находим как коэффициенты аппроксимации.
При расчёте среднего значения пришлось откинуть результаты 5-го измерения (2-го измерения при пилообразной форме сигнала). Почти все параметры при данном измерении сильно отклоняются от параметров при остальных измерениях. Кроме того, наблюдается странное поведение графика в начальном промежутке времени.
Указанные ниже погрешности соответствуют доверительной вероятности P = 95%.
Таблица. Параметры исследованного ферромагнетика
Параметр	1	2	3	4	5	6	Среднее	∆
Начальная магнитная проницаемость μа	2070	2158	2315	4213	311.3	4053	3000	1300
Коэффициент Рэлея Ra, м/А	393.0	414.6	435.8	806.7	55.80	758.2	600	300
Индукция насыщения Bs, Тл	1.327	1.327	1.324	1.334	1.262	1.319	1.326	0.007
Остаточная на-магниченность Br, Тл	0.962	0.971	0.961	0.962	0.904	0.940	0.959	0.014
Коэрцитивная сила Hc, А/м	118.7	120.2	117.3	117.6	105.3	111.8	117	4
Потери на перема-гничивание w, Дж/м3	205.2	216.0	205.6	197.6	208.1	199.4	205	9

# Выводы
Ферромагнетики обладают свойством магнитного гистерезиса — их намагниченность зависит не только от приложенного внешнего поля, но и от предыдущих состояний вещества. Ферромагнетики сохраняют намагниченность и при отключении внешнего магнитного поля, а также обладают предельной намагниченностью. В работе экспериментально подтверждено существование явления магнитного гистерезиса в ферромагнетиках.